Zabezpieczenie trudnościeralne Densit®

w przemyśle celulozowym i papierniczym

- zapewnia ciągłość pracy elementom krytycznym

Ciągłość pracy instalacji jest zasadniczym warunkiem maksymalizacji zwrotu inwestycji w przemyśle celulozowym i papierniczym. Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty napraw i remontów związanych z pracą zakładu muszą być zminimalizowane, zarówno poprzez podnoszenie kwalifikacji załogi jak i przez takie oddziaływanie na żywotność urządzeń, aby wyeliminować nieplanowe wyłączenia powodowane awariami.

W szczególności takim elementem dla przemysłu celulozowo-papierniczego jest rozdrabniacz w zakładach celulozowych i maszyna papiernicza lub do produkcji kartonu w papierni. Wyeliminowanie nieplanowych wyłączeń tych urządzeń musi być zachowane, bo nie tylko zmniejsza to koszty produkcji, napraw i obsługi, lecz przede wszystkim pozwala na prawidłowe przeprowadzenie procesu. Dobór właściwych urządzeń i komponentów, a przez to zmniejszenie energochłonności całości procesów celulozowo-papierniczych, jest istotnym czynnikiem ekonomicznym, także w aspekcie spełnienia wymogów kontroli ochrony środowiska. Systemy zabezpieczeń przed ścieraniem Densit® są bardzo użytecznym narzędziem w nieustającej walce konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wiarygodność jakości i trwałości wykładzin trudnościeralnych Densit® stanowi znaczący przyczynek do skutecznego planowania kampanii remontowych. Rozwiązania Densit® oferują nie tylko znaczące przedłużenie żywotności, lecz także mniej wyłączeń planowych i wyeliminowanie wyłączeń awaryjnych, powodowanych przetarciami. Biorąc pod uwagę zalecenia ochrony środowiska i jej priorytetowe znaczenie, systemy trudnościeralne Densit® znakomicie ułatwiają kontrolę i spełnianie wymogów prawnych. Zabezpieczenia trudnościeralne Densit® są bardzo użyteczną bronią w nieustającej walce o podniesienie efektywności poprzez zmniejszenie kosztów produkcyjnych. Wiarygodne zabezpieczenie przed ścieraniem jest jednym z najważniejszych elementów do prawidłowego planowania remontów, a właśnie rozwiązania Densit® oferują tą wiarygodność, znaczące przedłużenie żywotności, planowość remontów, brak wyłączeń awaryjnych powodowanych niespodziewanymi przetarciami. Zabezpieczenie trudnościeralne Densit, w celu zminimalizowania strat ciepła procesowego, może być zaprojektowane razem ze skuteczną izolacją termiczną pod wykładziną, instalowaną „w jednej operacji”.

Podstawy monolitycznej technologii Densit®

Podstawową cechą wykładzin trudnościeralnych Densit® (poza oczywistym zastosowaniem technologii DSP) jest ich całkowita monolityczność (brak osłabiających łączeń) oraz formowalność na zimno w dowolną geometrię kształtu. Te cechy pozwalają na instalowanie bezszwowej wykładziny o dowolnie, płynnie zmiennej grubości warstwy wyłożenia lub nie centryczne wylewki w elementach kształtowych typu kolana, etc. W ten sposób osiąga się najbardziej ekonomiczne zabezpieczenie, o większej grubości wyłożenia dla miejsc bardziej narażonych i mniejszej grubości dla miejsc średnio narażonych na wytarcia, z płynnym przejściem pomiędzy. Te cechy są szczególnie istotne i zalecane do stosowania w zabezpieczeniach trudnościeralnych między innymi cyklonów, przewodów, systemów rurociągów i tych instalacji, które są narażone na różny stopień wytarcia, zmienny w zależności od miejsca występowania. Z tego samego powodu, wylewki nie centryczne w różnego typu kolanach są szczególnie zalecane.

Instalacje bezpośrednie

Wykładziny trudnościeralne Densit® są instalowane poprzez wylewanie, wyłożenia ręczne lub natrysk, w zależności od wielkości zabezpieczenia i jego kształtu. Dla wysoko temperaturowych instalacji, dla których utrata ciepła jest niewskazana, wykłada się zabezpieczenie trudnościeralne Densit® wraz z izolacją pod wykładziną – technologia Densulate.

Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane, wykonane zgodnie z potrzebami inwestora, do natychmiastowego zamontowania w instalację są zalecane dla tych wszystkich przypadków, dla których instalacja bezpośrednia jest niepraktyczna, nieekonomiczna lub wręcz niemożliwa.

Ogólne Założenia Techniczne

Żywotność zabezpieczenia trudnościeralnego Densit® wzrasta wraz z redukcją wielkości cząstek, zmniejszeniu prędkości i kąta natarcia.

Stopień wytarcia wzrasta znacząco wraz ze zwiększeniem prędkości cząstek.

Stopień wytarcia wzrasta wraz z twardością cząstek i nieregularnością kształtu, związaną z fizykochemicznymi własnościami medium.

Wzajemna zależność wielkości cząstek i kąta natarcia

Wzajemna zależność wielkości i prędkości cząstek

Obszary zastosowań

Typowe procesy w przemyśle celulozowo-papierniczym z zaznaczonymi obszarami, dla których ochrona przed ścieraniem Densit® jest rozwiązaniem zalecanym.

1. Korowanie			  8. Przesyp			15. Przewód spalin

2. Rębak			  9. Przenośnik kubełkowy	16. Elektrofiltr

3. Obudowa wentylatora	10. Warnik			17. Składowanie

4. Przewód			11. Wybielanie			18. Ścierak

5. Cyklon			12. Uszlachetnianie		19. Przewód

6. Lej samowyładowczy		13. Przenośnik zgrzebłowy	20.Turboseparator

7. Przenośnik taśmowy		14. Kocioł			21. Papiernia

Korowanie			Wiórowanie		Rozdrabnianie

Elektrociepłownia		Ścieranie(odzysk makulatury)		Papiernia

| Element | Parametry procesu | Czynnik | Temperatura | Zalecane rozwiązanie Densit® |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rurociągi, przewody, kolana | Transport surowców, pulpy i innych materiałów o różnej koncentracji pyłów | Kora, wióry drzewne, papier, pulpa, piasek, trociny, popiół, plastik, metal | Up to 50°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Przesypy | Transport surowca, pulpy | Kora, wióry drzewne, makulatura, plastik, metal | Up to 50°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Przenośniki | Transport surowców | Kora, wióry drzewne, makulatura, plastik, metal | Up to 50°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Obudowy wentylatorów | Pneumatyczny transport czynnika o różnej koncentracji | Piasek, trociny, popiół | Up to 50°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Cyklony | Oddzielanie pyłów w różnych procesach, także oddzielanie popiołu ze spalin | Wióry drzewa, trociny, piasek, plastik, metal | Up to 200°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Turbo-separatory | Odśrodkowe odzyskiwanie surowca z makulatury | Kora, wióry drzewne, papier, pulpa, piasek, trociny, popiół, plastik, metal | Up to 50°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Rozdrabniacze | Uzyskiwanie celulozy z surowców, proces ciągły | Wióry drzewa, makulatura, trociny, pulpa, popiół piasek, plastik, metal | Up to 50°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Elektrofiltry, filtry workowe | Oddzielanie popiołu ze spalin | Piasek, trociny, makulatura, popiół | Up to 50°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |

Miejsca stosowania dla wykładzin Densit® Proces w zakresie temperatur:

| WIÓROWANIE | PRODUKCJA ENERGII | ROZDRABNIANIE (odzysk makulatury) |
| --- | --- | --- |
| Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Przetwarzanie drewna, trocin, kory. Temperatury niskie. Urządzenia: Wentylatory: obudowy wentylatorów Przesypy Podajniki ślimakowe: obudowy Odpylanie: cyklony, wloty i wyloty filtrów, Kosze samowyładowcze, silosy | Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Transport kory, wiórów, trocin, transport popiołu, żużla, piasku. Temperatury niskie. Urządzenia: Przesypy Przenośniki: obudowy Kosze samowyładowcze, silosy Kocioł: obudowy wentylatorów Cyklony popiołu, urządzenia odpylania Przewody i kolana. | Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Przetwarzanie papieru, różnych metali, tworzyw sztucznych. Temperatury niskie. Urządzenia: Rozdrabniacz miazgi: obudowa Turboseparator: obudowa Przewody, rurociągi, kolana |
|  | ROZDRABNIACZE CELULOZY | PAPIERNIA |
|  | Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Przetwarzanie wiórów drewna, trocin, pulpy Temperatury niskie. Urządzenia: Rozdrabniacz chemiczny Rozdrabniacz mechaniczny Hydro rozdrabniacz: obudowa | Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Przetwarzanie pulpy celulozowej i papieru. Temperatury niskie. Urządzenia: Urządzenia transportu i mieszania: wyłożenia silosów, urządzeń dozujących, przesypów, przewodów i kolan. Oddzielacze wirowe: przewody, przesypy, kolana. |