Zabezpieczenie trudnościeralne Densit®

w przemyśle metalurgicznym

- zapewnia ciągłość pracy elementom krytycznym

Ciągłość pracy instalacji jest zasadniczym warunkiem maksymalizacji zwrotu inwestycji w przemyśle metalurgicznym. Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty napraw i remontów związanych z pracą zakładu, muszą być zminimalizowane, zarówno poprzez podnoszenie kwalifikacji załogi jak i przez takie oddziaływanie na żywotność urządzeń, aby wyeliminować nieplanowe wyłączenia powodowane awariami.

W szczególności takim elementem jest serce procesu metalurgicznego – wielki piec, którego ciągła praca jest absolutnym priorytetem. Wyeliminowanie nieplanowych wyłączeń musi być zachowane, bo nie tylko zmniejsza to koszty produkcji, napraw i obsługi, lecz przede wszystkim pozwala na prawidłowe przeprowadzenie procesu. Dobór właściwych urządzeń i komponentów, a przez to zmniejszenie energochłonności całości procesów metalurgicznych, jest istotnym czynnikiem ekonomicznym, także w aspekcie spełnienia wymogów kontroli ochrony środowiska. Systemy zabezpieczeń przed ścieraniem Densit® są bardzo użytecznym narzędziem w nieustającej walce konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wiarygodność jakości i trwałości wykładzin trudnościeralnych Densit® stanowi znaczący przyczynek do skutecznego planowania kampanii remontowych. Rozwiązania Densit® oferują nie tylko znaczące przedłużenie żywotności, lecz także mniej wyłączeń planowych i wyeliminowanie wyłączeń awaryjnych, powodowanych przetarciami. Biorąc pod uwagę zalecenia ochrony środowiska i jej priorytetowe znaczenie, systemy trudnościeralne Densit® znakomicie ułatwiają kontrolę i spełnianie wymogów prawnych. Zabezpieczenia trudnościeralne Densit® są bardzo użyteczną bronią w nieustającej walce o podniesienie efektywności poprzez zmniejszenie kosztów produkcyjnych. Wiarygodne zabezpieczenie przed ścieraniem jest jednym z najważniejszych elementów do prawidłowego planowania remontów, a właśnie rozwiązania Densit® oferują tą wiarygodność, znaczące przedłużenie żywotności, planowość remontów, brak wyłączeń awaryjnych powodowanych niespodziewanymi przetarciami. Zabezpieczenie trudnościeralne Densit, w celu zminimalizowania strat ciepła procesowego, może być zaprojektowane razem ze skuteczną izolacją termiczną pod wykładziną, instalowaną „w jednej operacji”.

Podstawy monolitycznej technologii Densit®

Podstawową cechą wykładzin trudnościeralnych Densit® (poza oczywistym zastosowaniem technologii DSP) jest ich całkowita monolityczność (brak osłabiających łączeń) oraz formowalność na zimno w dowolną geometrię kształtu. Te cechy pozwalają na instalowanie bezszwowej wykładziny o dowolnie, płynnie zmiennej grubości warstwy wyłożenia lub nie centryczne wylewki w elementach kształtowych typu kolana, etc. W ten sposób osiąga się najbardziej ekonomiczne zabezpieczenie, o większej grubości wyłożenia dla miejsc bardziej narażonych i mniejszej grubości dla miejsc średnio narażonych na wytarcia, z płynnym przejściem pomiędzy. Te cechy są szczególnie istotne i zalecane do stosowania w zabezpieczeniach trudnościeralnych między innymi cyklonów, przewodów, systemów rurociągów i tych instalacji, które są narażone na różny stopień wytarcia, zmienny w zależności od miejsca występowania. Z tego samego powodu, wylewki nie centryczne w różnego typu kolanach są szczególnie zalecane.

Instalacje bezpośrednie

Wykładziny trudnościeralne Densit® są instalowane poprzez wylewanie, wyłożenia ręczne lub natrysk, w zależności od wielkości zabezpieczenia i jego kształtu. Dla wysoko temperaturowych instalacji, dla których utrata ciepła jest niewskazana, wykłada się zabezpieczenie trudnościeralne Densit® wraz z izolacją pod wykładziną – technologia Densulate.

Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane, wykonane zgodnie z potrzebami inwestora, do natychmiastowego zamontowania w instalację są zalecane dla tych wszystkich przypadków, dla których instalacja bezpośrednia jest niepraktyczna, nieekonomiczna lub wręcz niemożliwa.

Ogólne Założenia Techniczne

Żywotność zabezpieczenia trudnościeralnego Densit® wzrasta wraz z redukcją wielkości cząstek, zmniejszeniu prędkości i kąta natarcia.

Stopień wytarcia wzrasta znacząco wraz ze zwiększeniem prędkości cząstek.

Stopień wytarcia wzrasta wraz z twardością cząstek i nieregularnością kształtu, związaną z fizykochemicznymi własnościami medium.

Wzajemna zależność wielkości cząstek i kąta natarcia

Wzajemna zależność wielkości i prędkości cząstek

Obszary zastosowań

Typowe procesy w przemyśle metalurgicznym z zaznaczonymi obszarami, dla których ochrona przed ścieraniem Densit® jest rozwiązaniem zalecanym.

1. Bateria koksownicza		  9. Kruszarka			17. Konwertor  łukowy

2. Silosy surowca		10. Przesyp naprzemienny	18. Oczyszczanie spalin

3. Bęben mieszalny		11. Wielki piec			19. Uszlachetnianie stali

4. Taśma spiekalnicza		12. Rynna spustowa żużla	20. Odlewanie ciągłe

5. Napowietrzanie		13. Granulacja żużla		21. Odlewanie żeliwa

6. Stożki wylotowe		14. Bęben odwadniacza	22. Walcowanie na zimno

7. Zawory podwójne		15. Odpylnik			23. Kanał zendry

8. Komora kruszarki		16. Odpylanie wielkiego pieca

Przygotowanie wsadu

| Element | Parametry procesu | Czynnik | Temperatura | Zalecane rozwiązanie Densit® |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bunkry, składy rud I surowców, komory odpylania | Składowanie I mieszanie surowców | Rudy żelaza, węgiel, różne minerały | Otoczenia | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika . |
| Rurociągi, kolana, przewody, przesypy | Transport powietrza procesowego, odpylanie surowców I paliw, spaliny o różnej zawartości pyłów | Pulpa, węgiel, rudy metali, różne minerały, pyły metali | Do 1000°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika WearFlex/Cast 2000 HT dla temperatur T>400°C. Elementy prefabrykowane Densit® wylewane nie-centrycznie Wyłożenia monolityczne na miejscu System Densulate w przypadku ograniczenia strat ciepła. |
| Filtry I elektrofiltry | Transport rud I pyłów, pyły wsadu wielkiego pieca | Węgiel, rudy metali, dolomity, inne minerały I pyły metali | Do 150°C | WearFlex/Cast 500 lub WearFlex/Cast 2000 zależnie od typu czynnika |
| Koksownie rampy rozładowcze, odpylanie | Transport I segregacja koksu I pyłów koksu | Koks I pył koksu | 400° lub więcej | WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu |
| Kruszarki I przesiewacze rudy, przewody I komory odpylania | Transport pneumatyczny pyłów rud I innych składników wsadu | Rudy metali, dolomity, inne minerały | Do 1200°C | WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu |
| Odpylanie wielkiego pieca, szczyt wielkiego pieca | Transport zapylonych gorących gazów wielkiego pieca | Rudy metali, dolomity, koks, inne minerały | Do 800°C) | WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu |
| Wielki piec, system granulacji żużla | Transport I chłodzenie granulowanego żużla | Rudy metali, koks, woda, różne minerały, pyły metali | Do 1200°C | WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu |
| Głowice pieców łukowych | Transport spalin pieca | Pyły metali, I żużla | Do 1200°C (2190°F) | WearFlex/Cast 2000 HT. |
| Walcownie, kanały zendry | Hydrauliczny transport pozostałości po walcowaniu | Woda z zawartością zendry | 150° lub więcej | WearFlex/Cast 2000 lub WearFlex/Cast 2000 HT zależnie od miejsca I temperatury procesu |

Wytop surówki		Produkcja i uszlachetnianie stali	Odlewania	Walcowania

Miejsca stosowania dla wykładzin Densit® Proces w zakresie temperatur:

| TRANSPORT I SKŁADOWANIE | PRZYGOTOWANIE WSADU Spiekalnia | WYTOP SURÓWKI Wielki piec |
| --- | --- | --- |
| Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Wytarcia przez rudę, węgiel, dolomity, inne minerały. Temperatury niskie. Urządzenia: Bunkry Przesypy PRZYGOTOWANIE WSADU koksownia Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Wytarcia przez węgiel i koks. Temperatury wysokie. Urządzenia: Rampa rozładowcza Odpylacze Wieże chłodnicze | Ciągłość pracy – priorytetem Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Przetwarzanie rud żelaza, koksu, dolomitów, innych materiałów mineralnych. Temperatury wysokie i niskie Urządzenia: Napowietrzanie: komory napowietrzania, przesypy, zawory podwójne, odpylanie Kruszarka: komora kruszarki, rękaw powrotny, głowica odpylania z przewodami, przesypy naprzemienne PRODUKCJA I USZLACHETNIANIE STALI Piec łukowy Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Przetwarzanie płynnego żelaza Urządzenia: Oczyszczanie spalin Rękawy i komory odpylania | Ciągłość pracy – priorytetem Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Przetwarzanie rudy żelaza, koksu, różnych minerałów, płynnej surówki i żużla Temperatury wysokie Urządzenia: Przygotowanie wsadu: bunkry surowca Szczyt wielkiego pieca: odpylanie wsadu, przewody powrotne świec, chwytacze pyłu System granulacji żużla: rynna spustowa żużla, rękaw łączący z granulatorem, separator środowiska mokrego. Doprowadzenie paliwa: Palniki: przewody, kolana, rozdzielacze. WALCOWANIE Ogólny opis parametrów procesu odpowiedzialnych za ścieranie: Wytarcia poprzez zendrę w środowisku mokrym. Urządzenia: Kanały zendry |